Parametry geowłóknin Geofort PES i PES BLUE

| Gramatura |  | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 100 | 1/1,6 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 0,3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 8 | Przebicie dynam. mm |
|  | 110 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 115 | Wielkość porów µm |
| 120 | 2/2,2 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 0,4 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 6 | Przebicie dynam. mm |
|  | 105 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 115 | Wielkość porów µm |
| 150 | 2,5/3,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 0,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 6 | Przebicie dynam. mm |
|  | 100 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 115 | Wielkość porów µm |
| 200 | 5,5/6,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 1 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 4 | Przebicie dynam. mm |
|  | 95 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 115 | Wielkość porów µm |
| 250 | 7,2/9 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 1,3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 4 | Przebicie dynam. mm |
|  | 90 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 110 | Wielkość porów µm |
| 300 | 10/12 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 1,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 3 | Przebicie dynam. mm |
|  | 85 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 105 | Wielkość porów µm |
| 350 | 11/13 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 150/150 | Wydłużenie % |
|  | 2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 5 | Przebicie dynam. mm |
|  | 75 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 110 | Wielkość porów µm |
| 400 | 13/14 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 120/120 | Wydłużenie % |
|  | 2,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 5 | Przebicie dynam. mm |
|  | 70 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 105 | Wielkość porów µm |
| 450 | 15/16 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 120/120 | Wydłużenie % |
|  | 2,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 4 | Przebicie dynam. mm |
|  | 60 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |

| 500 | 16/17 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 120/120 | Wydłużenie % |
|  | 3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 3 | Przebicie dynam. mm |
|  | 60 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 95 | Wielkość porów µm |

| 600 | 20/16 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 120/120 | Wydłużenie % |
|  | 3,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 2 | Przebicie dynam. mm |
|  | 55 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |