Parametry geowłóknin Geofort PP

| Gramatura |  | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 100 | 4/6,8 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 1 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 7 | Przebicie dynam. mm |
|  | 115 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 115 | Wielkość porów µm |
| 120 | 6/10 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 1,2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 9 | Przebicie dynam. mm |
|  | 110 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 115 | Wielkość porów µm |
| 150 | 8/12,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 1,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 11 | Przebicie dynam. mm |
|  | 105 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 110 | Wielkość porów µm |
| 180 | 10,5/14,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 10 | Przebicie dynam. mm |
|  | 100 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 110 | Wielkość porów µm |
| 200 | 13,5/14,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 2,3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 16 | Przebicie dynam. mm |
|  | 95 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 110 | Wielkość porów µm |
| 250 | 16/18 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 2,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 14 | Przebicie dynam. mm |
|  | 85 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 300 | 22/23 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 3,7 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 10 | Przebicie dynam. mm |
|  | 80 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 330 | 23/25 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 3,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 9 | Przebicie dynam. mm |
|  | 75 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 400 | 26/26 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 4 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 5 | Przebicie dynam. mm |
|  | 70 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 450 | 32/34 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 3 | Przebicie dynam. mm |
|  | 50 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 500 | 30/55 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 2 | Przebicie dynam. mm |
|  | 45 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 550 | 32/55 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 6,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 2 | Przebicie dynam. mm |
|  | 45 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 600 | 32/60 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 6,2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 2 | Przebicie dynam. mm |
|  | 45 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 800 | 38/70 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 80/80 | Wydłużenie % |
|  | 7,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 2 | Przebicie dynam. mm |
|  | 40 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 95 | Wielkość porów µm |