Parametry geowłóknin Geofort TC PES i TC PES BLUE

| Gramatura |  | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 90 | 2,7/3,0 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 0,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 40 | Przebicie dynam. mm |
|  | 100 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 100 | 3,4/3,8 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 0,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 38 | Przebicie dynam. mm |
|  | 100 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 120 | 4,5/5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 0,7 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 38 | Przebicie dynam. mm |
|  | 98 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 95 | Wielkość porów µm |
| 150 | 5,5/6,0 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 0,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 36 | Przebicie dynam. mm |
|  | 95 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 180 | 7/7 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 1,0 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 35 | Przebicie dynam. mm |
|  | 85 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 200 | 8,5/8,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 1,3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 33 | Przebicie dynam. mm |
|  | 75 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 250 | 10/10 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 95/95 | Wydłużenie % |
|  | 1,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 28 | Przebicie dynam. mm |
|  | 65 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |
| 300 | 11/12 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 85/85 | Wydłużenie % |
|  | 1,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 25 | Przebicie dynam. mm |
|  | 52 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |
| 350 | 15/15 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 85/85 | Wydłużenie % |
|  | 2,1 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 20 | Przebicie dynam. mm |
|  | 47 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |
| 400 | 17/17 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 85/85 | Wydłużenie % |
|  | 2,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 16 | Przebicie dynam. mm |
|  | 45 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 78 | Wielkość porów µm |
| 450 | 19/19 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 75/75 | Wydłużenie % |
|  | 2,9 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 12 | Przebicie dynam. mm |
|  | 45 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 78 | Wielkość porów µm |

| 500 | 23/21 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 75/75 | Wydłużenie % |
|  | 3,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 10 | Przebicie dynam. mm |
|  | 42 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 75 | Wielkość porów µm |

| 600 | 28/25 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 75/75 | Wydłużenie % |
|  | 4,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 9 | Przebicie dynam. mm |
|  | 40 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 70 | Wielkość porów µm |

| 700 | 30/28 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 75/75 | Wydłużenie % |
|  | 5,0 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 7 | Przebicie dynam. mm |
|  | 40 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 65 | Wielkość porów µm |

| 800 | 34/30 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 75/75 | Wydłużenie % |
|  | 5,4 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 5 | Przebicie dynam. mm |
|  | 40 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 63 | Wielkość porów µm |