Parametry geowłóknin Geofort TC PP

| Gramatura |  | Parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 90 | 6/6,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 1,1 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 40 | Przebicie dynam. mm |
|  | 100 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 100 | 7,5/8,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 1,3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 33 | Przebicie dynam. mm |
|  | 95 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 120 | 8,5/9,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 1,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 30 | Przebicie dynam. mm |
|  | 95 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 100 | Wielkość porów µm |
| 140 | 10,2/10,8 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 1,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 26 | Przebicie dynam. mm |
|  | 90 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 95 | Wielkość porów µm |
| 150 | 10,8/12,4 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 26 | Przebicie dynam. mm |
|  | 85 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 160 | 13,2/13,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 2,2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 22 | Przebicie dynam. mm |
|  | 90 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 170 | 14,5/14,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 2,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 18 | Przebicie dynam. mm |
|  | 90 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 180 | 14,4/15,6 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 2,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 20 | Przebicie dynam. mm |
|  | 65 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 90 | Wielkość porów µm |
| 200 | 16/16,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 2,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 20 | Przebicie dynam. mm |
|  | 65 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 85 | Wielkość porów µm |
| 220 | 16,7/18 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 2,9 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 17 | Przebicie dynam. mm |
|  | 60 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 85 | Wielkość porów µm |
| 250 | 18,5/21,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 3,2 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 15 | Przebicie dynam. mm |
|  | 60 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 85 | Wielkość porów µm |
| 260 | 20/22 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 3,4 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 13 | Przebicie dynam. mm |
|  | 50 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 85 | Wielkość porów µm |
| 250 GRK-4 | 20,6/23,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 3,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 13 | Przebicie dynam. mm |
|  | 50 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 85 | Wielkość porów µm |
| 300 | 22,7/26,5 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 3,8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 11 | Przebicie dynam. mm |
|  | 40 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 85 | Wielkość porów µm |
| 320 | 23/27 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 4 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 11 | Przebicie dynam. mm |
|  | 45 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |
| 350 | 26,8/28,8 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 4,4 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 9 | Przebicie dynam. mm |
|  | 40 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |
| 400 | 30/34 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 8 | Przebicie dynam. mm |
|  | 30 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |

| 450 | 32/36 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 5,6 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 7 | Przebicie dynam. mm |
|  | 26 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 80 | Wielkość porów µm |

| 500 | 34/45 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 6,3 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 5 | Przebicie dynam. mm |
|  | 23 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 75 | Wielkość porów µm |

| 600 | 35/49 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 7 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 4 | Przebicie dynam. mm |
|  | 20 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 75 | Wielkość porów µm |

| 700 | 42/58 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 8 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 4 | Przebicie dynam. mm |
|  | 18 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 70 | Wielkość porów µm |

| 800 | 45/65 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 8,5 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 4 | Przebicie dynam. mm |
|  | 16 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 70 | Wielkość porów µm |

| 1000 | 60/75 | Wytrzymałość na rozciąganie kN/m |
| --- | --- | --- |
|  | 60/60 | Wydłużenie % |
|  | 11 | Przebicie (CBR) kN |
|  | 2 | Przebicie dynam. mm |
|  | 14 | Przepuszczalność mm/s |
|  | 70 | Wielkość porów µm |